СВОДКА ОТЗЫВОВ

на проект национального стандарта

ГОСТ Р 54564 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия.»

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 и по всему тексту стандарта | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Предложение: «Обозначение нормативных документов ГОСТ 492-2006, ГОСТ 493-79, ГОСТ 613-79 ГОСТ 804-93, ГОСТ 849-2018, ГОСТ 859-2014, ГОСТ 860-75, ГОСТ 1209-90, ГОСТ 1292-91, ГОСТ 1320-74, ГОСТ 1467-93, ГОСТ 1583-93, ГОСТ 2581- 78, ГОСТ 2787-2019, ГОСТ 2856-79, ГОСТ 3640-84, ГОСТ 3778-98, ГОСТ 3882- 74, ГОСТ 4784-2019, ГОСТ 5017-2006, ГОСТ 5632-75, ГОСТ 10994-74, ГОСТ 11069-2019, ГОСТ 14957-76, ГОСТ 15527-2004, ГОСТ 17432-84, ГОСТ 17711-93, ГОСТ 18175-78, ГОСТ 18978-73, ГОСТ 19241-2016, ГОСТ 19671-91, ГОСТ 19807-91, ГОСТ 21437-81, ГОСТ 21930-91, ГОСТ 22860-93, ГОСТ 22861-93, ГОСТ 25140-93, ГОСТ 25442-82, ГОСТ 27265-87, ГОСТ 27266-87, ГОСТ 30772-2001, ГОСТ Р 52802-2007, ГОСТ Р 57772-2017» Обоснование предлагаемой редакции: «В стандарте приведены ссылки на марки цветных металлов, термины и их определения, регламентированные стандартами именного этого года принятия» | Принято |
| Раздел 2 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Замечание: «В нормативных ссылках указаны: ГОСТ 12.2.007.1, ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.2.007.3, 12.2.007.4 и 12.2.007.5, далее в тексте стандарта не применяются» Предложение: «исключить нормативные ссылки из документа» | Отклонено. Обоснование: указанные в замечании ГОСТ приведены в первой редакции ГОСТ в пункте 6.3.7 «Для снятия статического электричества телеприемники и воздуховоды вентиляционных установок должны иметь заземление, выполненное и обозначенное в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 - ГОСТ 12.2.007.6 и ГОСТ 12.2.007.8 - ГОСТ 12.2.007.14, ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ 21130.» |
| Раздел 2 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | ГОСТ 10354 необходимо указать в порядке возрастания | Принято |
| Раздел 2 | ООО «Институт Гипроникель», ТК 370 «Никель. Кобальт» письмо от 23.12.2021 № б/н | Дополнить раздел «Нормативные ссылки» недостающими стандартами ГОСТ 31625, ГОСТ 31624. | Принято |
| Раздел 4. Таблицы 2 – 5, 7 –12, 14, 15, 17, 19 – 22, 24 – 27, 29 – 33, 35 – 38, 40 – 44, 47 – 55, 57 – 61, 63 – 66, 69, 70 | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Предложение: «Определить критерии для каждой группы, класса и сорта лома металлов и сплавов или привести ссылку на соответствующие нормативные документы, определяющие соответствующие показатели (критерии)» Обоснование предлагаемой редакции: «В соответствии терминами и их определениями, регламентированными в ГОСТ 18978-73: Класс лома и отходов цветных металлов – Единица классификационного деления, определяющая лом и отходы цветных металлов и сплавов по физическим признакам. П р и м е ч а н и е. Примерами классов лома и отходов являются: лом алюминия и алюминиевых сплавов, стружка алюминия и алюминиевых сплавов и т.д. Группа лома и отходов цветных металлов – Единица классификационного деления, определяющая совокупность марок цветных металлов и сплавов, объединённых по механическим и (или) технологическим свойствам и близких по химическому составу. П р и м е ч а н и е. Примерами групп лома и отходов являются: чистый алюминий, алюминиевые литейные сплавы, алюминиевые деформируемые сплавы и т.д. Сорт лома и отходов – Единица классификационного деления, характеризующая лом и отходы цветных металлов и сплавов по видам, засорённости и размерам» | Отклонено. Обоснование: критерии для каждой группы, класса и сорта лома металлов и сплавов указанны в таблицах 2-71 раздела 5. |
| Раздел 5. | НП «СОВЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВТОРИЧНОЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ» письмо от 29.12.2021 № 291221/01 | В пояснительной записке к проекту ГОСТ Р указано: «Объектом стандартизации являются лом и отходы цветных металлов и сплавов, предназначенные для производства цветных металлов и сплавов и других видов продукции…». В проекте ГОСТ Р указано: «Настоящий стандарт распространяется на лом и отходы цветных металлов и сплавов, предназначенные для производства цветных металлов, и их сплавов и других видов продукции». Исходя из этого, мы имеем полное право утверждать, что проект ГОСТ Р распространяется на вторичное сырьё, подготовленное для производства цветных металлов и сплавов. Таким образом, данный проект ГОСТ Р не имеет отношения к отходам производства и потребления, на которые распространяется действие Федерального классификационного каталога отходов (далее – ФККО). Следует также учесть, что ФККО является документом, относящимся к сфере природопользования. Что же касается объекта стандартизации данного проекта ГОСТ Р, то он относится к сырью вторичной цветной металлургии (по ГОСТ 18978-73). В связи с этим мы считаем неправомерным и абсолютно неприемлемым включение в проект ГОСТ Р каких-либо упоминаний о кодах ФККО отходов. Тем более непонятно включение кодов ФККО в форме рекомендаций, которым можно следовать, а можно их игнорировать. Кроме того, считаем необходимым отметить следующее. Термин «вторичное сырьё» в настоящее время закреплен в ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения». Однако по действующим нормативным документам не представляется возможным однозначно разграничить вторичное сырье от вторичных материальных ресурсов. В настоящее время Минприроды России пытается провести четкую границу между вторичными материальными ресурсами, являющимися отходами производства и потребления, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки, и вторичным сырьём. Согласно концепции Минприроды, преобразование «вторичных материальных ресурсов» (отходов) во «вторичное сырьё» осуществляется в процессе утилизации, то есть технологических операций по доведению отходов до состояния, пригодного для изготовления промышленной продукции. Пока вопрос о разграничении «вторичных материальных ресурсов» и «вторичного сырья» не решен, мы считаем недопустимым завуалированное сосуществование этих объектов в одном ГОСТ Р. Тем более в тех условиях, когда объектом стандартизации проекта ГОСТ Р является только «вторичное сырьё». В связи с изложенным предлагаем удалить из проекта ГОСТ Р упоминания о кодах ФККО отходов. | Отклонено. Обоснование: Предложение противоречит статье 1 Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ, а также распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р |
| Раздел 5. Таблицы 6, 13, 16, 18, 23, 28, 34, 39, 45, 46, 56, 62, 67, 69, 71 | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Замечание: «Несоответствие подхода, предложенного в проекте по определению категории «отход» согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В случае внесения в графу «Характеристика» информации о соответствии лома цветных металлов кодам действующего ФККО нарушается право природопользователя самостоятельного отнесения лома и отходов к категории отход» Предлагаемая редакция: «Исключить из текста проекта рекомендации по отнесению лома цветных металлов к определённым видам отходов» Обоснование предлагаемой редакции: «Лом металлов не подлежит удалению, размещению или обезвреживанию, он является ценным вторичным материальным ресурсом, подлежащим переработке и вовлечению в хозяйственный процесс. Необоснованно расширится перечень отходов предприятий» | Отклонено. Обоснование: В статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» указано: «лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий» Право природопользователя самостоятельного отнесения лома и отходов к категории «отход» определяется постановлением правительства РФ от 31 декабря 2020 года N 2398 и приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1027 "Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности" |
| Раздел 5. Таблицы 6, 13, 16, 18, 23, 28, 34, 39, 45, 46, 56, 62, 67, 69, 71 | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Замечание: «Противоречие статье 13.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Предлагаемая редакция: «Исключить из текста проекта рекомендации по отнесению лома цветных металлов к определённым видам отходов» Обоснование предлагаемой редакции: «Лом металлов не подлежит удалению, размещению или обезвреживанию, он является ценным вторичным материальным ресурсом, подлежащим переработке и вовлечению в хозяйственный процесс. Необоснованно расширится перечень отходов предприятий» Обоснование предлагаемой редакции: «На сегодняшний день обращение лома и отходов цветных металлов не требует получения дополнительной лицензии на обращение с отходами. При применении проекта в данной редакции предприятиям, занимающимся переработкой металлического лома придётся проходить процедуру лицензирования дважды – для деятельности по обращению с ломом цветных металлов и по обращению с отходами» | Отклонено. Обоснование: В статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» указано: «лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий». В случае переработки металлического лома содержащих отходы не относящиеся к лому и отходам цветных металлов и их сплавов (помимо собственно цветных металлов и их сплавов, например резинотехнические изделия, бумага, нефтепродукты) данные материалы действительно требуют лицензии на обращение с отходами. |
| Раздел 5. Таблица 17 | ООО «Институт Гипроникель», ТК 370 «Никель. Кобальт» письмо от 23.12.2021 № б/н | Исключить марку кобальта К2 (отсутствует в ГОСТ 123-2018) Слова «ХК62М6Л, 48КХВН, 45КХНМВТ, 35Н32КХМ по ГОСТ 31623» изложить в редакции «ХК62М6Л по ГОСТ 31623, 48КХВН по ГОСТ 31625, 45КХНМВТ, 35Н32КХМ по ГОСТ 31624» (ГОСТ 31623-2012 распространяется только на сплав ХК62М6Л» | Принято |
| Раздел 5. Таблица 25 | РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ письмо от 17.12.2021 № 3391** | Изменить формулировки типа «Не допускается наличие..» и указание (да/нет) в таблице 25, так как фразы «Да, не допускается» и «Нет, не допускаются» имеют одинаковый смысл, что может ввести в заблуждение. Предлагаем следующую формулировку «Допустимо наличие… в следующих группах»с соответствующим изменением значений (Пример Т1 и Т2). Кроме того, вместо «да/нет» и объединения столбцов предлагаем использовать символы «+» и для каждого столбца, что позволит избежать изменения ширины столбцов | Принято частично: Принято предложение по изменению формулировок. Не принята часть предложения относящаяся к замене слов «Да» и «Нет» на символы «+» и «-», так как слова «Да» и «Нет» не требуют расшифровки их смыслового содержания. |
| Раздел 5. Таблица 25 | РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ письмо от 17.12.2021 № 3391** | Считаем, что информация, приводимая в таблицах по засорам недостаточна. В частности, в таблице 25 для 1-го сорта указана величина засоренности неметаллическими материалами, но не указана ни величина общего засора, ни величина засора органическими веществами или водой. Аналогично для 3-го сорта указана «Засоренность неметаллическими материалами, помимо влаги и масла, %, не более», из-за чего непонятно, допускается ли в данном случае засор водой или нет. Предлагаем ввести единую форму отображения засора для всех сортов (Т5 исходная, Т6 предложение). Это незначительно увеличит объем таблиц, но сделает их информативнее. | Отклонено. Величина общего засора – это разница между величинами брутто и нетто материала (в данном случае меди и/или сплавов на ее основе). Вода и масло являются неметаллическими материалами. В данном случае засоренность водой допускается. |
| Раздел 5. Таблица 26 | РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ письмо от 17.12.2021 № 3391** | В таблице 26 для стружки 3-го сорта не указано нормируемое содержание меди. Это создает прецедент для злоупотреблений (например, с формальной точки зрения стружка из чистого алюминия удовлетворяет всем требованиям стружки меди 3-го сорта). Считаем целесообразным ввести ограничение по содержанию меди, например, на уровне 50% | Отклонено. Обоснование: С формальной точки зрения стружка из чистого алюминия не может удовлетворять всем требованиям стружки меди 3-го сорта, так как не будет соответствовать требованиям к группам меди и сплавов на ее основе, приведенным в таблице 24. |
| Раздел 5. Таблицы 26 и 27 | РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ письмо от 17.12.2021 № 3391** | В таблицах 26 и 27 есть фраза «Суммарное содержание меди и сплавов на ее основе.» Непонятно как руководствоваться данной фразой? Методики по определению меди в материале существуют, но действующих методик по определению содержания медного сплава нет, следовательно этот пункт выполняться не будет. Кроме того, содержание сплава в материале для всех заинтересованных сторон бессмысленно, так как продается, покупается и перерабатывается именно медь, а не сплавы. Переработчикам необходимо знать о количестве опасных примесей (мышьяк, бериллий и т.д.), но по факту они определяются анализом, а не по маркировке сплав. И наконец, непонятно, какие сплавы могут относиться к шлакам и прочим отходам из таблицы 27? Предлагаем заменить показатель «Суммарное содержание меди и сплавов на ее основе.» на «Содержание меди» в таблицах 26 и 27 (Т5 исходная, Т6 предложение). Возможно, это действие имеет смысл сделать и для таблиц других металлов. | Отклонено. Обоснование: Фразой «Суммарное содержание меди и сплавов на ее основе.» следует руководствоваться применяя требования таблицы 24, в которой указаны как общие требования к химическому составу той или иной группы, так и марки меди и сплавов на ее основе, входящих в ту или иную группу. Методики определения сплавов существуют – это методики определения химического состава и сопоставления результатов анализа с требованиями нормативной документации к составу сплава. Содержание сплава имеет смысл, так как продается, покупается и перерабатывается не только медь, но и латунь и бронза, при этом для ряда материалов мышьяк и бериллий являются легирующими элементами. К шлакам и прочим отходам из таблицы 27 могут относится все сплавы на основе меди. При необходимости ввести дополнительные ограничения по химическому составу потребитель вправе установить их для работы с контрагентами. Замена показателя «Суммарное содержание меди и сплавов на ее основе.» на «Содержание меди» в таблицах 26 и 27 приведет к невозможности использовать требования данного ГОСТ на ряд латуней и бронз. |
| Раздел 5. Таблица 27 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Замечание: «В Федеральном классификационном каталоге отходов отсутствуют следующие коды: 35549200000, 35702400000, 35740000000, 46211099203, 48230511523, 48230301525.» Предложение: «исключить коды из документа» | Отклонено. Обоснование: указанные коды присутствуют в Федеральном классификационном каталоге отходов, представленном на сайте kod-fkko.ru |
| Раздел 5. Таблица 28 | РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ письмо от 17.12.2021 № 3391** | Для таблицы 28 и аналогичных таблиц предлагаем изменить форму заполнения с Т3 на Т4 | Отклонено. Обоснование: В первой редакции ГОСТ таблица 28 и аналогичные ей дают однозначный ответ о возможности применения кода ФККО, а в варианте, приведенном в предложении существует возможность некорректной трактовки и использование недопустимых к применению кодов ФККО для ряда материалов. |
| Раздел 5. Таблица 46. Класс Г. Графа «Характеристика» | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Приведена ссылка на лом, содержащий золото, но по тексту нет ссылку на нормативный документ по работе с ломом драгоценных металлов | Отклонено. Обоснование: В таблице 46 представлен, в качестве одного из рекомендуемых, код ФККО 35511311101 (ртуть конденсированная при переплавке золотосодержащего сырья с содержанием ртути более 0,1%). В случае если лом и отходы, не подпадают под действие правовой и нормативной документации на работу с ломом и отходами драгоценных металлов, то он может быть использован в рамках данного стандарта. |
| Раздел 5. Таблица 53. Графа «Характеристика». Строка 3 | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Приведена ссылка на лом, содержащий серебро, но по тексту нет ссылки на нормативный документ по работе с ломом драгоценных металлов | Отклонено. Обоснование: Есть ряд сплавов из цветных металлов, содержащих серебро в качестве легирующего элемента и не подпадающих под действие правовой и нормативной документации на работу с ломом и отходами драгоценных металлов. |
| Раздел 5 | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Отсутствует пункт 5.1 | Принято. Добавлен текст «5.1» перед словами «Характеристика лома и отходов цветных металлов и сплавов и технические требования к ним по группам должны соответствовать указанным в таблицах 2-71.» |
| Пункт 5.3 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Изменить порядок слов в предложении: «Для лома и отходов всех групп размеры пакетов не должны превышать 400 х 400 х 700 мм, …» | Принято |
| Пункт 5.4 | OLYMPUS письмо от 24.12.2021 № 01ANI-2712 | Изложить пункт 5.4 в редакции: «Классификацию лома и отходов цветных металлов и сплавов по группам проводят визуально в соответствии с внешними признаками, по маркировке деталей и изделий – по ГОСТ 2171 или с помощью капельных реакций, или проведением анализа химического состава по стандартизованным методикам измерений и методикам измерений, аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563. Допускается использование иных методик и средств измерений, внесенных в единый государственный реестр средств измерений, обеспечивающих классификацию лома и отходов цветных металлов и сплавов по группам, классам и сортам при условии обеспечения соответствия средств измерения и методик определения содержания химических элементов требованиям данного ГОСТ. Допускается проводить классификацию лома и отходов цветных металлов и сплавов по группам, классам и сортам с применением автоматизированных комплексов, оснащенных средствами измерений соответствующих требованиям пункта 9.1.1 данного ГОСТ.» | Принято |
| Пункт 6.1 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Привести к единообразию название приложения Б в пункте с названием приложения Б. | Принято |
| Пункт 6.2.6 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Поставить точку в конце предложения. | Принято |
| Раздел 6.3 | РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ письмо от 17.12.2021 № 3391** | Дополнить пунктом, изложенным в следующей редакции: «Удаление из лома и отходов цветных металлов и сплавов взрывоопасных предметов (кроме необезвреженных боеприпасов) должно проводиться по руководством лица, прошедшего специальное обучение и имеющего соответствующее удостоверение. Перед началом работ по удалению взрывоопасных предметов рабочие должны быть проинструктированы в установленном порядке о предупредительных мерах при проведении этих работ. Работа выполняется после оформления наряда-допуска на проведение работ. Наряд-допуск должен быть оформлен в соответствии с приложением В. | Принято |
| Пункт 6.3.2 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Заменить слова: «указаны в таблице 6.1» и «Таблица 58» на «указаны в таблице 72» и «Таблица 72» | Принято |
| Пункт 6.3.2 | ООО «Институт Гипроникель», ТК 370 «Никель. Кобальт» письмо от 23.12.2021 № б/н | В стандарте две таблицы 58 (стр. 84 и стр. 101). Таблица 58 «Пожаровзрывоопасные свойства веществ, входящих в состав лома и отходов цветных металлов». Головка таблицы. Графа «Нижний предел взрываемости». Единицы измерений исправить на «г/м3». На стр. 102 с окончанием таблицы 58 вставить головку таблицы. | Принято |
| Пункт 6.3.8 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Привести к единообразию название приложения Б в пункте с названием приложения Б. | Отклонено. Обоснование: текст пункта 6.3.8 не содержит названия приложения Б |
| Пункт 6.3.20 | АО «КЗОЦМ» письмо от 20.12.2021 № К-ИСХ7457 | Предложение: «исключить последнее предложение «Работы по разделке лома и отходов выполняют после оформления наряда-допуска на проведение работ. Форма наряда-допуска приведена в приложении В.» | Отклонено. Обоснование: Работы по разделке лома и отходов должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности при выполнении указанных работ. |
| Пункт 6.3.20 | РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ письмо от 17.12.2021 № 3391** | Изложить в следующей редакции: «Непосредственно перед загрузкой в мульды, совки и бадьи лом и отходы цветных металлов должны быть проверены на взрывобезопасность в соответствии с требованиями, изложенными в 6.3.4. О проверке должна быть сделана запись в книге учета металлической шихты с подписью лица, проводившего контроль лома и отходов.» | Отклонено. Обоснование: Работы по разделке лома и отходов должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности при выполнении указанных работ. В случае если разделка лома и отходов непосредственно перед загрузкой в мульды, совки и бадьи не требуется, то и оформление наряда-допуска не требуется. |
| Пункт 6.3.22 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Привести к единообразию название приложения Г в пункте с названием приложения Г | Принято |
| Пункт 6.3.2 | ООО «Институт Гипроникель», ТК 370 «Никель. Кобальт» письмо от 23.12.2021 № б/н | Перефразировать предложение «Требования безопасности при переработке и проведении работ с ломом и отходами цветных металлов проводят в соответствии с ГОСТ 12.3.002 и технологической документацией, утвержденной в установленном порядке.». Требования безопасности не могут проводить. | Принято |
| Пункт 7.1 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Дополнить предложения точками в конце | Принято |
| Пункт 7.2 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Дополнить предложения точками в конце | Принято |
| Пункт 7.3 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Дополнить предложения точками в конце | Принято |
| Пункт 8.1 | АО «КЗОЦМ» письмо от 20.12.2021 № К-ИСХ7457 | Дополнить предложение «Партия должна состоять из лома и отходов металла одного наименования, класса, группы и сорта, отправляемого в один адрес, и должна сопровождаться…» | Отклонено. Обоснование: Указанное предложение дополнено текстом подпунктов 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3. |
| Пункт 8.1.1 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Дополнить предложения точками в конце | Принято |
| Пункт 8.1.1. Третье перечисление | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Предложение: «После слов: «масса партии» дополнить словами: «нетто, брутто». Дополнить информацией о единицах измерения массы, точности (разрядность) результата» Обоснование предлагаемой редакции: «В приложении Д только масса брутто, что не соответствует пункту 8.6» | Отклонено. Обоснование: 1. Предложение противоречит постановлению Правительства РФ от 11.05.2001 N 370 (ред. от 07.10.2020) "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения" 2. Требования к точности определения массы могут быть внесены в договор между лицами сдающими и принимающими лом и отходы. |
| Пункт 8.1.1 и Приложение Д | ООО «Институт Гипроникель», ТК 370 «Никель. Кобальт» письмо от 23.12.2021 № б/н | Не понятно, зачем при сдаче лома иметь методику поверки средств измерений (СИ), которую поверители используют для поверки СИ, и копию свидетельства о внесении СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Если СИ поверено, то его тип однозначно внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Требование копий этих документов считаю излишним. | Отклонено. Обоснование: В методике поверки средств измерений указана точность результатов измерений. Кроме того может возникнуть сутиация при которой средство было поверено, но на дату проведения анализа средство измерения исключено из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. |
| Пункт 8.1.2 | АО «КЗОЦМ» письмо от 20.12.2021 № К-ИСХ7457 | Предлагаем изменить количество экземпляров удостоверения о взрывобезопасности на один экземпляр, который крепиться к документам грузополучателя | Отклонено. Обоснование: В процессе транспортировки документы могут быть утрачены/испорчены из-за возможных аварийных ситуаций. Кроме того при наличии сборного груза от нескольких поставщиков и возникшего взрыва потребуются документы для установления виновного в происшествии. |
| Пункт 8.8 | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Не определены единицы измерения массы, точность (разрядность) результата | Отклонено. Обоснование: 1. Предложение противоречит постановлению Правительства РФ от 11.05.2001 N 370 (ред. от 07.10.2020) "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения" 2. Требования к точности определения массы могут быть внесены в договор между лицами сдающими и принимающими лом и отходы. |
| Пункт 8.9 | ООО «Институт Гипроникель», ТК 370 «Никель. Кобальт» письмо от 23.12.2021 № б/н | Строка «- для отходов никеля и никелевых сплавов – масса содержащихся в них никеля, кобальта и мед;». Дописать букву «и» в слове «меди». | Принято. |
| Пункт 9.1 | OLYMPUS письмо от 24.12.2021 № 01ANI-2712 | Изложить пункт 9.1 в редакции: «9.1 Испытания лома и отходов цветных металлов и сплавов проводят по ГОСТ 28053, ГОСТ 28192 со следующими дополнениями: 9.1.1 Проверку отнесения к наименованию лома и отходов, классу, группе и сорту проводят визуально и по маркировке деталей и изделий по ГОСТ 2171 или с помощью капельных реакций, или проведением анализа химического состава по стандартизованным методикам измерений и методикам измерений, аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563. Погрешность измерения средств измерений должна обеспечивать возможность однозначной идентификации лома и отходов для заявляемых наименования, класса, группы и сорта. Допускается использование иных методик и средств измерений, внесенных в единый государственный реестр средств измерений, обеспечивающих классификацию лома и отходов цветных металлов и сплавов по группам, классам и сортам при условии обеспечения соответствия средств измерения и методик определения содержания химических элементов требованиям данного ГОСТ.» | Принято. |
| Пункт 9.1.1 | ООО «Институт Гипроникель», ТК 370 «Никель. Кобальт» письмо от 23.12.2021 № б/н | Слова «методикам измерений, аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563». Аттестация методик (методов) измерений в РФ осуществляется в соответствии с «Порядком аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения», утвержденным приказом Минпромторга России от 15.12.2015 № 4091. | Принято. |
| Пункт 9.4 | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | [39] данная ссылка отсутствует в Библиографии | Принято. В тексте пункта 9.4 ссылки [36] и [39] заменены на [30] и [33] соответственно |
| Приложение А | ООО «Институт Гипроникель», ТК 370 «Никель. Кобальт» письмо от 23.12.2021 № б/н | Пункт А.2. Первое предложение. «Для правильной организации сбора отходов, образующихся в металлургических, металлообрабатывающих, электролитических, травильных, закалочных, гальванических и других производствах, все металлообрабатывающее оборудование и станки оснащают заградительными приспособлениями, ловушками-сборниками, предотвращающим разбрасывание отходов…» дописать слово «предотвращающими» | Принято. |
| Приложение Б | АО «КЗОЦМ» письмо от 20.12.2021 № К-ИСХ7457 | В приложении Б, в удостоверении предлагаем исключить результаты радиационного контроля, т.к. на нашем предприятии нет оборудования для определения гамма или бета излучений, наш прибор определяет ДКС и измеряет в микроЗивертах в час. При этом прибор не различает вид излучения – рентгеновское, гамма или бета, следовательно, в указанных единицах измерений провести нет возможности. | Отклонено. Обоснование: Предложение противоречит пункту 7.6 СанПиН 2.6.1.2525-09 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома. |
| Приложение Б | АО «КЗОЦМ» письмо от 20.12.2021 № К-ИСХ7457 | В приложении Б, предлагаем убрать проверку на химическую безопасность и ответственного по химической безопасности | Отклонено. Обоснование: Предложение противоречит требованиям нормативной документации, приведенной в подразделе 2 предложенной редакции ГОСТ Р 54564 |
| Приложение Г | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | После слова «Масса» дополнить информацией о нетто/брутто | Принято |
| Приложение Г | ООО «Институт Гипроникель», ТК 370 «Никель. Кобальт» письмо от 23.12.2021 № б/н | Приложение Г. Строка «Удостоверение о взрывобезопасно, химической и радиационной безопасности лома отходов цветных металлов № ______________ от «____»_________ 20___ г.» дописать слово «взрывобезопасности». | Принято. |
| Приложение Д | ПАО «ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал письмо от 21.12.2021 № ЗФ/60327-исх | Дополнить форму регламентацией информации о массе нетто | Отклонено. Обоснование: 1. Предложение противоречит постановлению Правительства РФ от 11.05.2001 N 370 (ред. от 07.10.2020) "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения" |
| Приложение Д | OLYMPUS письмо от 24.12.2021 № 01ANI-2712* | Изложить форму документа о качестве партии лома и отходов цветных металлов и сплавов (паспорта), приведенного в приложении Д в редакции согласно приложению №1 к данному письму и дополнить указанный документ приложением в виде протокола согласно приложению №2 к данному письму. | Принято |
| Библиография | АО «Уралмеханобр» письмо от 24.12.2021 № б/н | Замечание: «ASTM F3273, OCT 1-90127-85, OCT 1-90126-85, OCT 1-90127-85, ASTM B23, OCT 1 90060-92, OCT 1-90013-81, ТУ 1-5-127-73 – не указаны названия документов.» Предложение: «дополнить проект реакции названиями нормативных документов» | Принято |

* - приложение №1 к данной сводке отзывов

Руководитель разработки _______________________________________________________

должность и                личная подпись                   Ф.И.О.

наименование

организации-

разработчика

стандарта

Разработчик стандарта или

иной составитель сводки отзывов  ____________  ______________  _______________

должность     личная подпись             Ф.И.О.